ГОСТ 27108-86

УДК 624.012.45:006.354                                                                                              Группа  Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ

ПЕРЕКРЫТИЯМИ

Технические условия

Reiforced concrete framework structures for

multistorey industrial buildings with girderless

floors. Specifications

ОКП 58 2000

Дата введения 1987-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН

Центральным  научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Государственным агропромышленным комитетом СССР

Уральским проектным и научно-исследовательским институтом (ПромстройНИИпроект) Госстроя СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.А.Волков (руководитель темы); Б.Ф.Васильев; Г.В.Выжигин, канд.техн.наук; А.Н.Королев, канд.техн.наук; Т.А.Коробкова; В.И.Пименова; А.Я.Эпп, канд.техн. наук; В.Г.Трынов, канд.техн.наук; В.В.Чижевский, канд.техн.наук; В.Г.Ильенков; О.Ф.Авдеев; Г.И.Бердичевский, д-р техн.наук; А.Е.Кузьмичев, канд.техн. наук; С.Н.Алексеев, д-р техн.наук; М.Г.Булгакова, канд.техн.наук; Г.П.Володин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР

Гл.инженер В.В.Гранев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 17 ноября 1986 г. № 26

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные конструкции каркаса зданий с безбалочными перекрытиями (далее - конструкции), изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для многоэтажных производственных и складских зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Конструкции изготавливают по рабочим чертежам серии 1.420.1-14 и применяют:

в отапливаемых и неотапливаемых зданиях с сеткой колонн 6х6 м; с подвалом и без подвала; с высотой этажа 4,8; 6,0 м и высотой подвала 3,6 м; при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции; в условиях систематического воздействия технологических температур до 50°С включ.; при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включ.

Стандарт не распространяется на конструкции, предназначенные для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, а также для зданий, возводимых на просадочных грунтах и на подрабатываемых территориях.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкции подразделяют на следующие типы:

К - колонна;

КП - капитель;

КПК - крайняя капитель при привязке наружной стены 610 мм;

МП - межколонная плита;

МПК -крайняя межколонная плита при привязке наружной стены 610 мм;

ПП - пролетная плита.

1.2. Конструкции разработаны под нормативные временные длительные нагрузки на междуэтажные перекрытия: 4,90 (500), 9,806 (1000), 14,71 (1500), 19,61 (2000), 24,52 (2500), 29,42 (3000) кПа (кгс/м).

1.3. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) конструкций должны соответствовать:

колонн - указанным в табл. 1;

капителей - указанным в табл. 2;

плит - указанным в табл. 3.

Таблица 1

| Чертеж колонны | Марка колонны | Основные размеры колонны, мм | Расход материалов на колонну | Марка бетона по прочнос | Марка колонны(справочная), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | h |  |  |  | Бетон, м3 | Сталь, кг | ти на сжатие | т |
|  | К1-1 |  |  |  |  |  |  | 105,2 | М200 |  |
|  | К1-2 | 3840 |  | 2990 |  |  | 0,76 | 126,8 |  | 1,9 |
|  | К1-3 |  | 850 |  | - | - |  | 142,0 |  |  |
|  | К8-1 |  |  |  |  |  |  | 119,3 | М300 |  |
|  | К8-2 | 5040 |  | 4190 |  |  | 1,00 | 147,3 |  | 2,5 |
|  | К8-3 |  |  |  |  |  |  | 168,9 |  |  |
|  | К8-4 |  |  |  |  |  |  | 167,3 |  |  |
|  | К3-1 |  |  |  |  |  |  | 194,2 |  |  |
|  | К3-2 |  |  |  |  |  |  | 242,2 | М300 |  |
|  | К3-3 | 8640 |  | 4800 | 2990 | - | 1,72 | 276,2 |  | 4,3 |
|  | К3-4 |  |  |  |  |  |  | 327,4 | М400 |  |
|  | К3-5 |  |  |  |  |  |  | 460,2 |  |  |
|  | К9-1 |  |  |  |  |  |  | 207,8 |  |  |
|  | К9-2 |  |  |  |  |  |  | 262,6 | М300 |  |
|  | К9-3 | 9840 | 850 | 6000 | 2990 | - | 1,96 | 301,4 |  | 4,9 |
|  | К9-4 |  |  |  |  |  |  | 359,8 | М400 |  |
|  | К9-5 |  |  |  |  |  |  | 549,4 |  |  |
|  | К13-1 |  |  |  |  |  |  | 221,9 |  |  |
|  | К13-2 |  |  |  |  |  |  | 283,1 | М300 |  |
|  | К13-3 | 11040 |  | 6000 | 4190 | - | 2,20 | 326,7 |  | 5,5 |
|  | К13-4 |  |  |  |  |  |  | 392,3 | М400 |  |
|  | К13-5 |  |  |  |  |  |  | 501,1 |  |  |
|  | К2-1 |  |  |  |  |  |  | 309,5 | М300 |  |
|  | К2-2 |  |  |  |  |  |  | 449,9 |  |  |
|  | К2-3 |  |  |  |  |  |  | 537,9 | М400 |  |
|  | К2-4 | 14850 |  |  |  | 3440 | 2,97 | 682,7 |  | 7,4 |
|  | К2-5 |  |  |  |  |  |  | 906,7 | М500 |  |
|  | К2-6 |  |  |  |  |  |  | 1297,2 |  |  |
|  | К2-7 |  | 1810 | 4800 | - |  |  | 1768,4 | М600 |  |
|  | К6-1 |  |  |  |  |  |  | 412,3 | М300 |  |
|  | К6-2 |  |  |  |  |  |  | 475,1 |  |  |
|  | К6-3 |  |  |  |  |  |  | 569,9 | М400 |  |
|  | К6-4 | 16050 |  |  |  | 4640 | 3,20 | 735,5 |  | 8,0 |
|  | К6-5 |  |  |  |  |  |  | 975,7 | М500 |  |
|  | К6-6 |  |  |  |  |  |  | 1400,5 |  |  |
|  | К6-7 |  |  |  |  |  |  | 1576,5 | М600 |  |
|  | К4-1 |  |  |  |  |  |  | 214,7 |  |  |
|  | К4-2 |  |  |  |  |  |  | 267,9 | М300 |  |
|  | К4-3 | 9600 |  | 4800 | 2990 |  | 1,91 | 305,5 |  | 4,8 |
|  | К4-4 |  |  |  |  |  |  | 452,3 | М400 |  |
|  | К4-5 |  | 1810 |  |  | - |  | 607,9 |  |  |
|  | К14-1 |  |  |  |  |  |  | 242,4 |  |  |
|  | К14-2 |  |  |  |  |  |  | 308,8 | М300 |  |
|  | К14-3 | 12000 |  | 6000 | 4190 |  | 2,37 | 356,0 |  | 5,9 |
|  | К14-4 |  |  |  |  |  |  | 540,0 | М400 |  |
|  | К14-5 |  |  |  |  |  |  | 734,2 |  |  |
|  | К5-1 |  |  |  |  |  |  | 302,9 | М300 |  |
|  | К5-2 |  |  |  |  |  |  | 386,5 |  |  |
|  | К5-3 | 15090 |  | 4800 |  |  | 3,02 | 445,3 |  | 7,6 |
|  | К5-4 |  |  |  |  |  |  | 534,9 | М400 |  |
|  | К5-5 |  |  |  |  | 4640 |  | 818,9 |  |  |
|  | К7-1 |  |  |  |  |  |  | 359,9 | М300 |  |
|  | К7-2 |  | 850 |  | 4800 |  |  | 407,5 |  |  |
|  | К7-3 | 16290 |  | 6000 |  |  | 3,26 | 471,1 | М400 | 8,2 |
|  | К7-4 |  |  |  |  |  |  | 567,5 |  |  |
|  | К7-5 |  |  |  |  |  |  | 733,1 | М500 |  |
|  | К10-1 |  |  |  |  |  |  | 359,9 | М300 |  |
|  | К10-2 |  |  |  |  |  |  | 407,5 |  |  |
|  | К10-3 | 16290 |  | 4800 |  | 5840 | 3,26 | 471,1 | М400 | 8,2 |
|  | К10-4 |  |  |  |  |  |  | 567,5 |  |  |
|  | К10-5 |  |  |  |  |  |  | 733,1 | М500 |  |
|  | К11-1 |  |  |  |  |  |  | 317,4 | М300 |  |
|  | К11-2 |  |  |  |  |  |  | 366,2 |  |  |
|  | К11-3 |  |  |  |  |  |  | 439,8 | М400 |  |
|  | К11-4 | 12450 |  | 4800 |  | - | 2,48 | 630,6 |  | 6,2 |
|  | К11-5 |  |  |  |  |  |  | 856,0 |  |  |
|  | К11-6 |  |  |  |  |  |  | 1175,6 | М500 |  |
|  | К11-7 |  | 1810 |  | 5840 |  |  | 1436,4 |  |  |
|  | К12-1 |  |  |  |  |  |  | 252,3 | М300 |  |
|  | К12-2 |  |  |  |  |  |  | 391,5 |  |  |
|  | К12-3 |  |  |  |  |  |  | 472,3 | М500 |  |
|  | К12-4 | 13650 |  | 6000 |  | - | 2,72 | 681,9 |  | 6,8 |
|  | К12-5 |  |  |  |  |  |  | 928,9 |  |  |
|  | К12-6 |  |  |  |  |  |  | 1279,0 | М600 |  |
|  | К12-7 |  |  |  |  |  |  | 1565,0 |  |  |

Таблица 2

| Чертеж капители | Местопо- ложение конструк- | Марка капители | Временная норматив-ная нагрузка кПа | Расход материалов на капитель | Марка бетона по прочности | Масса капители (справ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ции |  | (кгс/м ) | Бетон, м3 | Сталь, кг | на сжатие | очная),т |
|  | Капитель по средним рядам колонн | КП1-1 | 4,90(500) |  | 277,5 | М250 |  |
|  |  | КП1-2 | 9,806(1000) |  | 304,9 |  |  |
|  |  | КП1-3 | 14,71(1500) | 1,96 | 348,3 | М350 | 4,90 |
|  |  | КП1-4 | 19,61(2000) |  | 358,3 |  |  |
|  |  | КП1-5 | 24,52(2500) |  | 419,0 | М450 |  |
|  |  | КП1-6 | 29,42(3000) |  | 445,4 | М500 |  |
|  | Капитель с угловой четвертью, примыка-ющая к лестничным клеткам и шахтам лифтов | КП1-1-3 | 4,90(500) |  | 282,5 | М250 |  |
|  |  | КП1-2-3 | 9,806(1000) |  | 311,5 |  |  |
|  |  | КП1-3-3 | 14,71(1500) | 1,94 | 355,6 | М350 | 4,85 |
|  |  | КП1-4-3 | 19,61(2000) |  | 365,8 |  |  |
|  |  | КП1-5-3 | 24,52(2500) |  | 422,4 | М450 |  |
|  |  | КП1-6-3 | 29,42(3000) |  | 450,8 | М500 |  |
|  | Капитель, примыка-ющая к стенам | КП1-1-1 | 4,90(500) |  | 251,4 | М250 |  |
|  |  | КП1-2-1 | 9,806(1000) |  | 280,8 |  |  |
|  |  | КП1-3-1 | 14,71(1500) | 1,96 | 322,3 | М350 | 4,90 |
|  |  | КП1-4-1 | 19,61(2000) |  | 330,3 |  |  |
|  |  | КП1-5-1 | 24,52(2500) |  | 387,8 | М450 |  |
|  |  | КП1-6-1 | 29,42(3000) |  | 408,2 | М500 |  |
|  | Капитель угловая, примыкающая к стенам | КП1-1-2 | 4,90(500) |  | 223,5 | М250 |  |
|  |  | КП1-2-2 | 9,806(1000) |  | 254,4 |  |  |
|  |  | КП1-3-2 | 14,71(1500) | 1,96 | 293,2 | М350 | 4,90 |
|  |  | КП1-4-2 | 19,61(2000) |  | 299,2 |  |  |
|  |  | КП1-5-2 | 24,52(2500) |  | 352,5 | М450 |  |
|  |  | КП1-6-2 | 29,42(3000) |  | 366,9 | М500 |  |
|  | Капитель с угловой несимметричной четвертью, примыкающая к лестничным клеткам и шахтам лифтов | КП1лев-1-4 | 4,90(500) |  | 263,9 |  |  |
|  |  | КП1пр-1-4 |  |  |  | М250 |  |
|  |  | КП1лев-2-4 | 9,806(1000) |  | 291,6 |  |  |
|  |  | КП1пр-2-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП1лев-3-4 | 14,71(1500) | 1,80 | 332,9 |  | 4,50 |
|  |  | КП1пр-3-4 |  |  |  | М350 |  |
|  |  | КП1лев-4-4 | 19,61(2000) |  | 341,1 |  |  |
|  |  | КП1пр-4-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП1лев-5-4 | 24,52(2500) |  | 395,1 | М450 |  |
|  |  | КП1пр-5-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП1лев-6-4 | 29,42(3000) |  | 417,0 | М500 |  |
|  |  | КП1пр-6-4 |  |  |  |  |  |
|  | Капитель, примыка-ющая к стенам | КПК1-1 | 4,90(500) |  | 218,2 | М250 |  |
|  |  | КПК1-2 | 9,806(1000) |  | 238,6 |  |  |
|  |  | КПК1-3 | 14,71(1500) | 1,67 | 273,9 | М350 | 4,18 |
|  |  | КПК1-4 | 19,61(2000) |  | 276,9 |  |  |
|  |  | КПК1-5 | 24,52(2500) |  | 327,3 | М450 |  |
|  |  | КПК1-6 | 29,42(3000) |  | 334,5 | М500 |  |
|  | Капитель угловая, примыкающая к стенам | КПК1лев-1-1 | 4,90(500) |  | 193,8 |  |  |
|  |  | КПК1пр-1-1 |  |  |  | М250 |  |
|  |  | КПК1лев-2-1 | 9,806(1000) |  | 214,4 |  |  |
|  |  | КПК1пр-2-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КПК1лев-3-1 | 14,71(1500) | 1,67 | 247,4 |  | 4,18 |
|  |  | КПК1пр-3-1 |  |  |  | М350 |  |
|  |  | КПК1лев-4-1 | 19,61(2000) |  | 248,4 |  |  |
|  |  | КПК1пр-4-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КПК1лев-5-1 | 24,52(2500) |  | 291,8 | М450 |  |
|  |  | КПК1пр-5-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | КПК1лев-6-1 | 29,42(3000) |  | 299,0 | М500 |  |
|  |  | КПК1пр-6-1 |  |  |  |  |  |
|  | Капитель, примыка-ющая к лестничнымклеткам и стенам | КП2лев-1 | 4,90(500) |  | 218,0 |  |  |
|  |  | КП2пр-1 |  |  |  | М250 |  |
|  |  | КП2лев-2 | 9,806(1000) |  | 244,5 |  |  |
|  |  | КП2пр-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-3 | 14,71(1500) | 1,85 | 278,5 |  | 4,53 |
|  |  | КП2пр-3 |  |  |  | М350 |  |
|  |  | КП2лев-4 | 19,61(2000) |  | 284,6 |  |  |
|  |  | КП2пр-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-5 | 24,52(2500) |  | 332,0 | М450 |  |
|  |  | КП2пр-5 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-6 | 29,42(3000) |  | 347,3 | М500 |  |
|  |  | КП2пр-6 |  |  |  |  |  |
|  | Капитель, примыка-ющая к лестничнымклеткам и стенам | КП2лев-1 | 4,90(500) |  | 189,9 |  |  |
|  |  | КП2пр-1 |  |  |  | М250 |  |
|  |  | КП2лев-2 | 9,806(1000) |  | 208,7 |  |  |
|  |  | КП2пр-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-3 | 14,71(1500) | 1,56 | 235,2 |  | 3,9 |
|  |  | КП2пр-3 |  |  |  | М350 |  |
|  |  | КП2лев-4 | 19,61(2000) |  | 238,2 |  |  |
|  |  | КП2пр-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-5 | 24,52(2500) |  | 279,1 | М450 |  |
|  |  | КП2пр-5 |  |  |  |  |  |
|  |  | КП2лев-6 | 29,42(3000) |  | 286,7 | М500 |  |
|  |  | КП2пр-6 |  |  |  |  |  |