ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ

СОЮЗА    ССР

МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9818—85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА    ССР

___________________________________________________________

МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ГОСТ

Технические условия                                           9818(85

Reinforced concrete flights of steps and stair

landings.

Specifications

ОКП 58 9121, 58 9122

___________________________________________________________

Дата введения  01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные марши, площадки и накладные проступи (далее — элементы лестниц), изготовляемые из тяжелого бетона или легкого бетона (средней плотности от 1600 до 2000 кг/м3 включительно) и предназначенные для устройства лестниц в зданиях различного назначения.

Элементы лестниц, .предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Лестничные марши (далее ( марши) подразделяют на следующие типы:

ЛМ ( плоские без фризовых ступеней (черт. 1);

Марш типа ЛМ

Черт. 1

ЛМФ ( ребристые с фризовыми ступенями (черт. 2);

Марш типа ЛМФ

Черт. 2

ЛМП ( ребристые с полуплощадками (черт. 3).

Марш типа ЛМП с двумя полуплощадками

Марш типа ЛМП без нижней полуплощадки

Черт. 3

1.2. Лестничные площадки (далее ( площадки) подразделяют на следующие типы:

1ЛП ( плоские для маршей типа ЛМ (черт. 4);

Площадки типа 1ЛП

а ( площадки длиной 2200 и 2800 мм; б ( то же, длиной 2380 и 2980 мм;

в ( конечная площадка

Черт. 4

2ЛП ( ребристые для маршей типа ЛМ (черт. 5);

Площадка типа 2ЛП

а ( этажная или промежуточная площадка; б ( конечная площадка; 1 ( консоль для опирания площадки на кирпичную стену; 2 ( отверстие для мусоропровода

Черт. 5

ЛПФ ( ребристые для маршей типа ЛМФ (черт. 6);

Площадка типа ЛПФ

1 ( консоль в конечной площадке

Черт. 6

ЛПП ( ребристые площадки и полуплощадки для маршей типа ЛМП (черт. 7).

Площадка типа ЛПП

Черт. 7

1.3. Накладные проступи подразделяют на следующие типы:

1ЛН ( для укладки на нижние и рядовые ступени маршей (черт. 8);

Накладная проступь типа 1ЛН

а ( накладная проступь по серии 1.251.1(4, выпуск 1; б ( то же, по серии 1.050.1(2, выпуск 1

Черт. 8

2ЛН ( для укладки на площадки и верхние ступени маршей (черт. 9).

Накладная проступь типа 2ЛН

а ( накладная проступь по серии 1.251.1(4, выпуск 1; б ( то же, по серии 1.050.1(2, выпуск 1; 1 ( скос для конечной проступи

Черт. 9

1.4. Форма и основные размеры маршей должны соответствовать:

типа ЛМ — указанным на черт. 1 и в табл. 1;

»  ЛМФ —          »       на черт. 2 и в табл. 2;

»  ЛМП —          »       на черт. 3 и в табл. 3.

1.5. Форма и основные размеры площадок должны соответствовать:

типа 1ЛП — указанным на черт. 4 и в табл. 4;

»    2ЛП —         »         на черт. 5 и в табл. 5;

»    ЛПФ —         »         на черт. 6 и в табл. 6;

»    ЛПП —         »         на черт. 7 и в табл. 7.

1.6. Форма и основные размеры накладных проступей должны соответствовать:

типа 1ЛН — указанным на черт. 8 и в табл. 8;

»    2ЛН —          »        на черт. 9 и в табл. 8.

1.4—1.6 (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.7. Марши и площадки предназначены для применения в лестницах на расчетные временные нагрузки (при коэффициенте надежности по нагрузке  =1,2 и без учета собственного веса):

3,5 кПа (360 кгс/м2) — для жилых зданий;

4,7 кПа (480 кгс/м2) — для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

1.8. Элементы лестниц, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом — для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.

1.9. Элементы лестниц изготовляют с отделкой верхних лицевых поверхностей следующих видов:

с гладкой поверхностью из тяжелого бетона на обычном цементе;

с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне (для площадок и накладных проступей);

с облицовкой керамической плиткой (для площадок).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.10. Элементы лестниц обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.

Марка элементов лестниц состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа элемента лестницы и габаритные размеры: длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа), а для маршей дополнительно указывают координационную высоту марша (высоту вертикальной проекции) в дециметрах. Длину маршей типа ЛМП без нижней полуплощадки указывают в марке равной длине основного марша этого типа (с двумя полуплощадками). Для конечный площадок и накладных проступей, укладываемых на верхние конечные ступени маршей, первую группу дополняют строчной буквой «в».

Таблица 1

Код ОКП

Марка марша

| Основные конструктивные и координационные размеры марша, мм | Расход материалов (справочный) |
| --- | --- |

| Масса марша (справочная), т | Обозначение серии и выпуска типовой |
| --- | --- |
| l | b | hом | lом | Бетон, м3 | Сталь, кг |
| проектной документации |

58 9121 2544

58 9121 2545

ЛМ27.11.14(4

ЛМ27.12.14(4

2720

1050

1200

1400

2400

0,53

0,61

14,77

17,16

1,33

1,53

1.151.1(6

Выпуск 1

58 9122 0105

58 9122 0122

ЛМ27.11.14(4Л

ЛМ27.12.14(4Л

1050

1200

0,53

0,61

14,91

16,36

1,14

1,30

1.151.1(6

Выпуск 2

58 9121 2552

58 9121 2554

ЛМ30.11.15(4

ЛМ30.12.15(4

3030

1050

1200

1500

2700

0,59

0,68

16,25

18,31

1,48

1,70

1.151.1(7

Выпуск 1

Таблица 2

Код ОКП

Марка марша

| Основные конструктивные и координационные размеры марша, мм | Расход материалов (справочный) |
| --- | --- |

| Масса марша (справочная), т | Обозначение серии и выпуска типовой |
| --- | --- |
| l | b | hом | lом | Бетон, м3 | Сталь, кг |
| проектной документации |

58 9121 2555

58 9121 2556

58 9121 2557

ЛМФ39.12.17(5

ЛМФ39.14.17(5

ЛМФ39.15.17(5

3913

1200

1350

1500

1650

3000

0,52

0,57

0,62

28,49

28,94

35,79

1,30

1,43

1,55

58 9121 2558

58 9121 2559

58 9121 2560

ЛМФ42.12.18(5

ЛМФ42.14.18(5

ЛМФ42.15.18(5

4249

1200

1350

1500

1800

3300

0,56

0,61

0,67

40,32

40,80

43,63

1,40

1,53

| 1,68 | 1.251.1(4 Выпуск 1 |
| --- | --- |

58 9121 2561

58 9121 2578

58 9121 2579

ЛМФ49.14.21(5

ЛМФ49.15.21(5

ЛМФ49.17.21(5

4946

1350

1500

1650

2100

3900

0,77

0,83

0,89

40,90

48,94

50,16

1,93

2,08

2,23

Код ОКП

Марка марша

Основные конструктивные

| и координационные размеры марша, мм | Расход материалов (справочный) |
| --- | --- |

Масса марша (справочная),

Обозначение

| серии и выпуска типовой проектной |
| --- |
| l | b | hом | lом | l1 | l2 |

Бетон,

| м3 | Сталь, кг | т | документации |
| --- | --- | --- | --- |

58 9121 2580

58 9121 2587

ЛМП57.11.14(5

ЛМП57.11.15(5

1400

1500

2700

1475

1475

0,90

0,92

78,0

78,2

2,25

2,30

58 9121 2588

58 9121 2589

58 9121 2590

ЛМП57.11.17(5

ЛМП57.11.17(5(1

ЛМП57.11.17(5(2

5650

1650

3000

1325

1450

1200

1325

1200

1450

0,95

79,0

80,0

78,7

2,38

58 9121 2591

58 9121 2592

58 9121 2605

ЛМП57.11.18(5

ЛМП57.11.18(5(1

ЛМП57.11.18(5(2

1800

3300

1175

1450

900

1175

900

1450

79,5

80,4

79,6

58 9121 2606

58 9121 2607

ЛМП60.11.15(5

ЛМП60.11.17(5

5980

1150

1500

1650

2700

3000

1640

1490

1640

1490

1,00

101,9

104,1

2,50

1.050.1(2

Выпуск 1

58 9121 2608

58 9121 2609

ЛМП57.11.14(5(3

ЛМП57.11.15(5(3

4475

1400

1500

2700

1475

(

0,73

0,77

54,3

54,5

1,83

1,93

58 9121 3099

58 9121 3132

ЛМП57.11.17(5(3

ЛМП57.11.17(5(13

4625

4750

1650

3000

1325

1450

(

(

0,80

0,86

55,8

56,6

2,00

2,15

58 9121 3133

58 9121 3134

ЛМП57.11.18(5(3

ЛМП57.11.18(5(13

4775

5050

1800

3300

1175

1450

(

(

0,83

0,84

57,1

70,5

2,08

2,10

58 9121 2610

58 9121 3135

ЛМП60.11.15(5(3

ЛМП60.11.17(5(3

4640

45790

1500

1650

2700

3000

1640

1490

(

(

0,81

0,83

55,0

56,2

2,03

2,08

Таблица 4

Код ОКП

Марка

| площадки | Основные размеры площадки, мм | Расход материалов (справочный) | Масса пло-щадки (спра- | Обозначе-ние серии и выпуска типовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

l

| b | Бетон, м3 | Сталь, кг | вочная), т | проектной докумен-тации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

58 9121 2984

58 9121 2985

58 9121 2986

1ЛП22.13(4

1ЛП22.13(4-Ш

1ЛП22.13(4-К

1300

0,59

15,79

1,48

58 9121 2987

58 9121 2988

58 9121 2989

1ЛП22.16(4

1ЛП22.16(4-Ш

1ЛП22.16(4-К

2200

1600

0,73

16,47

1,83

58 9121 2990

58 9121 2991

58 9121 2992

1ЛП22.19(4

1ЛП22.19(4-Ш

1ЛП22.19.4-К

1900

0,86

18,79

2,15

58 9121 2546

58 9121 2547

58 9121 2392

1ЛП22.22(4

1Лп22.22(4-Ш

1ЛП22.22(4-К

2200

0,95

19,35

2,38

58 9121 2393

58 9121 2394

58 9121 2395

1ЛП28.13(4

1ЛП28.13(4-Ш

1ЛП28.13(4-К

1300

0,76

24,52

1,90

58 9121 2396

58 9121 2397

58 9121 2398

1ЛП28.16(4

1ЛП28.16(4-Ш

1ЛП28.16(4-К

2800

1600

0,93

26,91

2,33

58 9121 2399

58 9121 2400

58 9121 2401

1ЛП28.19(4

1ЛП28.19(4-Ш

1ЛП28.19(4-К

1900

1,10

28,60

2,75

1.152.1(8

Выпуск 5

58 9121 2402

58 9121 2403

58 9121 2404

1ЛП28.22(4

1ЛП28.22(4-Ш

1ЛП28.22(4-К

2200

1,21

29,52

3,03

58 9121 2405

58 9121 2406

58 9121 2407

1ЛП24.13(4

1ЛП24.(13(4-Ш

1ЛП24.13(4-К

1300

0,64

20,45

1,60

58 9121 2408

58 9121 2409

58 9121 2410

1ЛП24.16(4

1ЛП24.16(4-Ш

1ЛП24.16(4-К

2380

1600

0,78

21,52

1,95

58 9121 2411

58 9121 2412

58 9121 2413

1ЛП24.19(4

1ЛП24.19(4-Ш

1ЛП24.19(4-К

1900

0,92

23,91

2,30

58 9121 2414

58 9121 2415

58 9121 2416

1ЛП24.22(4

1ЛП24.22(4-Ш

1ЛП24.22(4-К

2200

1,01

24,85

2,53

58 9121 2417

58 9121 2418

58 9121 2419

1ЛП30.13(4

1ЛП30.13(4-Ш

1ЛП30.13.4-К

1300

0,81

28,09

2,03

58 9121 2420

58 9121 2421

58 9121 2422

1ЛП30.16(4

1ЛП30.16(4-Ш

1ЛП30.16(4-К

2980

1600

0,98

31,21

2,45

58 9121 2423

58 9121 2424

58 9121 2425

1ЛП30.19(4

1ЛП30.19(4-Ш

1ЛП30.19(4-К

1900

1,16

33,01

2,90

58 9121 2426

58 9121 2427

58 9121 2428

1ЛП30.22(4

1ЛП30.22(4-Ш

1ЛП30.22(4-К

2200

1,28

34,65

3,20

58 9121 2429

58 9121 2430

58 9121 2431

1ЛП24.13в(4

1ЛП24.13в(4-Ш

1ЛП24.13в(4-К

1300

0,65

21,51

1,63

58 9121 2432

58 9121 2433

58 9121 2434

1ЛП24.16в(4

1ЛП24.16в(4-Ш

1ЛП24.16в(4-К

2380

1600

0,79

22,58

1,98

58 9121 2435

58 9121 2436

58 9121 2437

1ЛП24.19в(4

1ЛП24.19в(4-Ш

1ЛП24.19в(4-К

1900

0,93

24,97

2,33

1.152.1(8

Выпуск 5

58 9121 2438

58 9121 2439

58 9121 2440

1ЛП24.22в(4

1ЛП24.22в(4-Ш

1ЛП24.22в(4-К

2200

1,02

25,91

2,55

58 9121 2441

58 9121 2442

58 9121 2443

1ЛП30.13в(4

1ЛП30.13в(4-Ш

1ЛП30.13в(4-К

1300

0,82

29,68

2,05

58 9121 2444

58 9121 2445

58 9121 2446

1ЛП30.16в(4

1ЛП30.16в(4-Ш

1ЛП30.16в(4-К

2980

1600

0,99

32,8

2,48

58 9121 2447

58 9121 2448

58 9121 2449

1ЛП30.19в(4

1ЛП30.19в(4-Ш

1ЛП30.19в(4-К

1900

1,17

34,60

2,93

58 9121 2450

58 9121 2451

58 9121 2452

1ЛП3-.22в(4

1ЛП30.22в(4-Ш

1ЛП30.22в(4-К

2200

1,29

36,24

3,23

58 9122 0645

58 9122 0646

58 9122 0647

1ЛП22.13(4Л

1ЛП22.13(4Л-Ш

1ЛП22.13(4Л-К

1300

0,59

15,79

1,27

58 9122 0648

58 9122 0649

58 9122 0650

1ЛП22.16(4Л

1ЛП22.16(4Л-Ш

1ЛП22.16(4Л-К

2200

1600

0,73

16,47

1,55

58 9122 0651

58 9122 0652

58 9122 0653

1ЛП22.19(4Л

1ЛП22.19(4Л-Ш

1ЛП22.19(4Л-К

1900

0,86

17,47

1,83

58 9122 0654

58 9122 0655

58 9122 0656

1ЛП22.22(4Л

1ЛП22.22(4Л-Ш

1ЛП22.22(4Л-К

2200

0,95

18,03

2,02

58 9122 0657

58 9122 0658

58 9122 0659

1ЛП28.13(4Л

1ЛП28.13(4Л-Ш

1ЛП28.13(4Л-К

1300

0,76

22,04

1,64

58 9122 0660

58 9122 0661

58 9122 0662

1ЛП28.16(4Л

1ЛП28.16(4Л-Ш

1ЛП28.16(4Л-К

2800

1600

0,93

23,11

1,99

58 9122 0663

58 9122 0664

58 9122 0665

1ЛП28.19(4Л

1ЛП28.19(4Л-Ш

1ЛП28.19(4Л-К

1900

1,10

24,80

2,35

1.152.1(8

Выпуск 6

58 9122 0666

58 9122 0667

58 9122 0668

1ЛП28.22(4Л

1ЛП28.22(4Л-Ш

1ЛП28.22(4Л-К

2200

1,21

27,04

2,59

58 9122 0669

58 9122 0670

58 9122 0671

1ЛП24.1(4Л

1ЛП24.13(4Л-Ш

1ЛП24.13(4Л-К

1300

0,64

17,57

1,36

58 9122 0672

58 9122 0673

58 9122 0674

1ЛП24.16(4Л

1ЛП24.16(4Л-Ш

1ЛП24.16(4Л-К

2380

1600

0,78

18,64

1,67

58 9122 0675

58 9122 0676

58 9122 0677

1ЛП24.19(4Л

1ЛП24.19(4Л-Ш

1ЛП24.19(4Л-К

1900

0,92

19,71

1,96

58 9122 0678

58 9122 0679

58 9122 0680

1ЛП24.22(4Л

1ЛП24.22(4Л-Ш

1ЛП24.22(4Л-К

2200

1,01

21,97

2,16

58 9122 0681

58 9122 0682

58 9122 0683

1ЛП30.13(4Л

1ЛП30.13(4Л-Ш

1ЛП30.13(4Л-К

1300

0,81

24,87

1,73

58 9122 0684

58 9122 0685

58 9122 0686

1ЛП30.16(4Л

1ЛП30.16(4Л-Ш

1ЛП30.16(4Л-К

2980

1600

0,98

26,67

2,10

58 9122 0687

58 9122 0688

58 9122 0689

1ЛП30.19(4Л

1ЛП30.19(4Л-Ш

1ЛП30.19(4Л-К

1900

1,16

29,79

2,48

58 9122 0690

58 9122 0691

58 9122 0692

1ЛП30.22(4Л

1ЛП30.22(4Л-Ш

1ЛП30.22(4Л-К

2200

1,28

31,43

2,73

58 9122 0693

58 9122 0694

58 9122 0695

1ЛП24.13в(4Л

1ЛП24.13в(4Л-Ш

1ЛП24.13в(4Л-К

1300

0,65

18,63

1,38

58 9122 0696

58 9122 0697

58 9122 0698

1ЛП24.16в(4Л

1ЛП24.16в(4Л-Ш

1ЛП24.16в(4Л-К

2380

1600

0,79

19,70

1,69

58 9122 0699

58 9122 0700

58 9122 0701

1ЛП24.19в(4Л

1ЛП24.19в(4Л-Ш

1Лп24.19в(4Л-К

1900

0,93

20,77

1,98

1.152.1(8

Выпуск 6

58 9122 0702

58 9122 0703

58 9122 0704

1ЛП24.22в(4Л

1ЛП24.22в(4Л-Ш

1ЛП24.22в(4Л-К

2200

1,02

23,03

2,18

58 9122 0705

58 9122 0706

58 9122 0707

1ЛП30.13в(4Л

1ЛП30.13в(4Л-Ш

1ЛП30.13в(4Л-К

1300

0,82

26,46

1,75

58 9122 0708

58 9122 0709

58 9122 0710

1ЛП30.16в(4Л

1ЛП30.16в(4Л-Ш

1ЛП30.16в(4Л-К

2980

1600

0,99

28,26

2,13

58 9122 0711

58 9122 0712

58 9122 0713

1ЛП30.19в(4Л

1ЛП30.19в(4Л-Ш

1ЛП30.19в(4Л-К

1900

1,17

31,38

2,40

58 9122 0714

58 9122 0715

58 9122 0716

1ЛП30.22в(4Л

1ЛП30.22в(4Л-Ш

1ЛП30.22в(4Л-К

2200

1,29

33,02

2,75

Таблица 5

Код ОКП

Марка

| площадки | Основные размеры площадки, мм |
| --- | --- |

Расход материалов (справочный)

|  | Масса пло-щадки (спра- | Обозначе-ние серии и выпуска типовой |
| --- | --- | --- |

l

| b | Бетон, м3 | Сталь, кг | вочная), т | проектной докумен-тации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

58 9121 2611

58 9121 2612

58 9121 2613

2ЛП22.13(4-к

2ЛП22.13(4-кШ

2ЛП22.13(4-кК

1300

0,41

16,27

1,03

58 9121 2614

58 9121 2615

58 9121 2616

2ЛП22.16(4-к

2ЛП22.16(4-кШ

2ЛП22.16(4-кК

1600

0,48

18,33

1,20

58 9121 2617

58 9121 2618

58 9121 2619

2ЛП22.19(4-к

2ЛП22.19(4-кШ

2ЛП22.19(4-кК

2200

1900

0,55

20,52

1,38

58 9121 2620

58 9121 2621

58 9121 2622

2ЛП22.13в(4-к

2ЛП22.13в(4-кШ

2ЛП22.13в(4-кК

1300

0,42

16,27

1,05

58 9121 2623

58 9121 2624

58 9121 2625

2ЛП22.16в(4-к

2ЛП22.16в(4-кШ

2ЛП22.16в(4-кК

1600

0,49

18,33

1,23

58 9121 2626

58 9121 2627

58 9121 2628

2ЛП22.19в(4-к

2ЛП22.19в(4-кШ

2ЛП22.19в(4-кК

1900

0,56

20,52

1,40

58 9121 2701

58 9121 2702

58 9121 2703

2ЛП25.13(4-к

2ЛП25.13(4-кШ

2ЛП25.13(4-кК

1300

0,46

18,66

1,15

1.152.1(8

Выпуск 1

58 9121 2704

58 9121 2705

58 9121 2706

2ЛП25.16(4-к

2ЛП25.16(4-кШ

2ЛП25.16(4-кК

1600

0,54

22,13

1,35

58 9121 2707

58 9121 2708

58 9121 2709

2ЛП25.19(4-к

2ЛП25.19(4-кШ

2ЛП25.19(4-кК

2500

1900

0,61

25,46

1,53

58 9121 2710

58 9121 2711

58 9121 2712

2ЛП25.13в(4-к

2ЛП25.13в(4-кШ

2ЛП25.13в(4-кК

1300

0,47

18,66

1,18

58 9121 2713

58 9121 2714

58 9121 2715

2ЛП25.16в(4-к

2ЛП25.16в(4-кШ

2ЛП25.16в(4-кК

1600

0,55

22,13

1,38

58 9121 2716

58 9121 2717

58 9121 2718

2ЛП25.19в(4-к

2ЛП25.19в(4-кШ

2ЛП25.19в(4-кК

1900

0,62

25,46

1,55

58 9121 2719

58 9121 2720

58 9121 2721

2ЛП25.19(4-км

2ЛП25.19(4-кмШ

2ЛП25.19(4-кмК

1900

0,60

26,08

1,50

58 9122 0124

58 9122 0125

58 9122 0126

2ЛП22.13(4Л-к

2ЛП22.13(4Л-кШ

2ЛП22.13(4Л-кК

1300

0,41

15,47

0,90

58 9122 0127

58 9122 0140

58 9122 0141

2ЛП22.16(4Л-к

2ЛП22.16(4Л-кШ

2ЛП22.16(4Л-кК

1600

0,48

17,62

1,04

58 9122 0142

58 9122 0143

58 9122 0144

2ЛП22.19(4Л-к

2ЛП22.19(4Л-кШ

2ЛП22.19(4Л-кК

2200

1900

0,55

19,88

1,19

58 9122 0145

58 9122 0146

58 9122 0147

2ЛП22.13в(4Л-к

2ЛП22.13в(4Л-кШ

2ЛП22.13в(4Л-кК

1300

0,42

16,25

0,92

58 9122 0148

58 9122 0149

58 9122 0150

2ЛП22.16в(4Л-к

2ЛП22.16в(4Л-кШ

2ЛП22.16в(4Л-кК

1600

0,49

17,62

1,06

1.152.1(8

Выпуск 2

58 9122 0151

58 9122 0152

58 9122 0153

2ЛП22.19в(4Л-к

2ЛП22.19в(4Л-кШ

2ЛП22.19в(4Л-кК

1900

0,56

19,88

1,21

58 9122 0154

58 9122 0155

58 9122 0156

2ЛП25.13(4Л-к

2ЛП25.13(4Л-кШ

2ЛП25.13(4Л-кК

1300

0,46

18,66

1,01

58 9122 0157

58 9122 0158

58 9122 0159

2ЛП25.16(4Л-к

2ЛП25.16(4Л-кШ

2ЛП25.16(4Л-кК

1600

0,54

20,13

1,17

58 9122 0160

58 9122 0161

58 9122 0162

2ЛП25.19(4Л-к

2ЛП25.19(4Л-кШ

2ЛП25.19(4Л-кК

2500

1900

0,61

21,86

1,33

58 9122 0163

58 9122 0236

58 9122 0237

2ЛП25.13в(4Л-к

2ЛП25.13в(4Л-кШ

2ЛП25.13в(4Л-кК

1300

0,47

18,66

1,03

58 9122 0238

58 9122 0239

58 9122 0240

2ЛП25.16в(4Л-к

2ЛП25.16в(4Л-кШ

2ЛП25.16в(4Л-кК

1600

0,55

20,13

1,19

58 9122 0241

58 9122 0242

58 9122 0243

2ЛП25.19в(4Л-к

2ЛП25.19в(4Л-кШ

2ЛП25.19в(4Л-кК

1900

0,62

21,86

1,35

58 9122 0244

58 9122 0245

58 9122 0246

2ЛП25.19(4Л-км

2ЛП25.19(4Л-кмШ

2ЛП25.19(4Л-кмК

1900

0,60

22,48

1,30

58 9121 2722

58 9121 2723

58 9121 2724

2ЛП22.13(4

2ЛП22.13(4-Ш

2ЛП22.13(4-К

1300

0,39

17,02

0,98

58 9121 2725

58 9121 2726

58 9121 2727

2ЛП22.16(4

2ЛП22.16(4-Ш

2ЛП22.16(4-К

1600

0,45

20,53

1,13

58 9121 2728

58 9121 2729

58 9121 2730

2ЛП22.19(4

2ЛП22.19(4-Ш

2ЛП22.19(4-К

2200

1900

0,52

23,39

1,30

58 9121 2731

58 9121 2732

58 9121 2733

2ЛП22.13в(4

2ЛП22.13в(4-Ш

2ЛП22.13в(4-К

1300

0,40

17,02

1,00

58 9121 2734

58 9121 2735

58 9121 2736

2ЛП22.16в(4

2ЛП22.16в(4-Ш

2ЛП22.16в(4-К

1600

0,46

20,53

1,15

1.152.1(8

58 9121 2737

58 9121 2738

58 9121 2739

2ЛП22.19в(4

2ЛП22.19в(4-Ш

2ЛП22.19в(4-К

1900

0,53

23,39

| 1,33 | Выпуск 3 |
| --- | --- |

58 9121 2740

58 9121 2741

58 9121 2742

2ЛП25.13(4

2ЛП25.13(4-Ш

2ЛП25.13(4-К

1300

0,44

20,72

1,10

58 9121 2869

58 9121 2870

58 9121 2877

2ЛП25.16(4

2ЛП25.16(4-Ш

2ЛП25.16(4-К

2500

1600

0,51

22,95

1,28

58 9121 2878

58 9121 2879

58 9121 2880

2ЛП25.19(4

2ЛП25.19(4-Ш

2ЛП25.19(4-К

1900

0,58

25,30

1,45

58 9121 2881

58 9121 2882

58 9121 2883

2ЛП25.13в(4

2ЛП25.13в(4-Ш

2ЛП25.13в(4-К

1300

0,45

20,72

1,13

58 9121 2884

58 9121 2976

58 9121 2977

2ЛП25.16в(4

2ЛП25.16в(4-Ш

2ЛП25.16в(4-К

1600

0,52

22,95

1,30

58 9121 2978

58 9121 2979

58 9121 2980

2ЛП25.19в(4

2ЛП25.19в(4-Ш

2ЛП25.19в(4-К

1900

0,60

25,30

1,50

58 9121 2981

58 9121 2982

58 9121 2983

2ЛП25.19(4-м

2ЛП25.19(4-мШ

2ЛП25.19(4-мК

0,57

25,92

1,43

58 9122 0247

58 9122 0248

58 9122 0249

2ЛП22.13(4Л

2ЛП22.13(4Л-Ш

2ЛП22.13(4Л-К

1300

0,39

16,20

0,84

58 9122 0250

58 9122 0251

58 9122 0252

2ЛП22.16(4Л

2ЛП22.16(4Л-Ш

2ЛП22.16(4Л-К

1600

0,45

18,35

0,99

58 9122 0253

58 9122 0254

58 9122 0255

2ЛП22.19(4Л

2ЛП22.19(4Л-Ш

2ЛП22.19(4Л-К

2200

1900

0,52

20,54

1,13

58 9122 0256

58 9122 0257

58 9122 0258

2ЛП22.13в(4Л

2ЛП22.13в(4Л-Ш

2ЛП22.13в(4Л-К

1300

0,40

16,20

0,86

58 9122 0259

58 9122 0260

58 9122 0261

2ЛП22.16в(4Л

3ЛП22.16в(4Л-Ш

2ЛП22.16в(4Л-К

1600

0,46

18,35

1,01

1.152.1(8

Выпуск 4

58 9122 0262

58 9122 0263

58 9122 0106

2ЛП22.19в(4Л

2ЛП22.19в(4Л-Ш

2ЛП22.19в(4Л-К

1900

0,53

20,54

1,15

58 9122 0123

58 9122 0625

58 9122 0626

2ЛП25.13(4Л

2ЛП25.13(4Л-Ш

2ЛП25.16(4Л-К

1300

0,44

20,72

0,95

58 9122 0627

58 9122 0628

58 9122 0629

2ЛП25.16(4Л

2ЛП25.16(4Л-Ш

2ЛП25.16(4Л-К

1600

0,51

22,95

1,12

58 9122 0630

58 9122 0631

58 9122 0632

2ЛП25.19(4Л

2ЛП25.19(4Л-Ш

2ЛП25.19(4Л-К

2500

1900

0,58

25,30

1,28

58 9122 0633

58 9122 0634

58 9122 0635

2ЛП25.13в(4Л

2ЛП25.13в(4Л-Ш

2ЛП25.13в(4Л-К

1300

0,45

20,72

0,98

58 9122 0636

58 9122 0637

58 9122 0638

2ЛП25.16в(4Л

2ЛП25.16в(4Л-Ш

2ЛП25.16в(4Л-К

1600

0,52

22,95

1,14

58 9122 0639

58 9122 0640

58 9122 0641

2ЛП25.19в(4Л

2ЛП25.19в(4Л-Ш

2ЛП25.19в(4Л-К

1900

0,60

25,30

1,30

58 9122 0642

58 9122 0643

58 9122 0644

2ЛП25.19(4Л-м

2ЛП25.19(4Л-мШ

2ЛП25.19(4Л-мК

1900

0,57

25,92

1,25

Таблица 6

Код ОКП

Марка

| площадки | Основные размеры площадки, мм |
| --- | --- |

Расход материалов (справочный)

|  | Масса пло-щадки (спра- | Обозначе-ние серии и выпуска типовой |
| --- | --- | --- |

l

| b | Бетон, м3 | Сталь, кг | вочная), т | проектной докумен-тации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

58 9121 2469

58 9121 2454

ЛПФ25.10-5

ЛПФ25.10в-5

990

0,36

0,42

14,73

16,15

0,90

1,05

58 9121 2470

58 9121 2455

ЛПФ25.11-5

ЛПФ25.11в-5

2500

1140

0,39

0,45

15,53

16,96

0,98

1,13

58 9121 2471

58 9121 2456

ЛПФ25.13-5

ЛПФ25.13в-5

1290

0,43

0,49

16,91

18,53

1,08

1,23

58 9121 2472

58 9121 2475

58 9121 2457

58 9121 2460

ЛПФ28.11-5

ЛПФ28.11-5-у

ЛПФ28.11в-5

ЛПФ28.11в-5-у

2800

1140

0,44

0,46

0,50

0,53

18,87

17,23

20,27

18,63

1,10

1,15

1,25

1,33

1.252.1(4

Выпуск 1

58 9121 2473

58 9121 2458

ЛПФ28.13-5

ЛПФ28.13в-5

1290

0,48

0,54

20,38

22,00

1,20

1,35

58 9121 2474

58 9121 2476

58 9121 2459

58 9121 2461

ЛПФ31.13-5

ЛПФ31.13-5-у

ЛПФ31.13в-5

ЛПФ31.13в-5-у

3100

1290

0,53

0,55

0,60

0,63

22,98

23,30

24,59

24,91

1,33

1,38

1,50

1,58

58 9121 2453

58 9121 2462

ЛПФ34.13-5-у

ЛПФ34.13в-5-у

3400

0,60

0,69

25,10

26,70

1,50

1,73

Таблица 7

Код ОКП

Марка

| площадки | Основные размеры площадки, мм |
| --- | --- |

Расход материалов (справочный)

|  | Масса пло-щадки (спра- | Обозначе-ние серии и выпуска типовой |
| --- | --- | --- |

l

| b | Бетон, м3 | Сталь, кг | вочная), т | проектной докумен-тации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

58 9121 2463

ЛПП14.12в-5

1200

0,20

12,30

0,50

58 9121 2464

58 9121 2465

ЛПП14.13в-5

| ЛПП14.15в-5 | 1440 |
| --- | --- |

1325

1475

0,24

14,40

13,60

0,60

1.050.1(2

58 9121 2466

ЛПП15.15в-5

1540

1490

0,30

14,80

| 0,75 | Выпуск 1 |
| --- | --- |

58 9121 2467

58 9121 2468

ЛПП16.15в-5

ЛПП16.16в-5

1610

1490

1640

0,31

0,29

16,40

16,90

0,78

0,73

Таблица 8

Код ОКП

Марка

накладной

Основные размеры

накладной проступи, мм

Расход материалов (справочный)

|  | Масса наклад-ной проступи | Обозначе-ние серии и выпуска типовой |
| --- | --- | --- |
|  | проступи |

l

| b | Бетон, м3 | Сталь, кг | (спра-вочная), кг | проектной докумен-тации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

58 9121 2477

58 9121 2478

1ЛН12.3

1ЛН12.3-Ш

1200

325

0,014

0,21

35

58 9121 2479

58 9121 2480

1ЛН12.2

1ЛН12.2-Ш

220

0,009

0,18

23

58 9121 2481

58 9121 2482

1ЛН14.3

1ЛН14.3-Ш

1350

325

0,015

0,24

38

58 9121 2483

58 9121 2484

1ЛН14.2

1ЛН14.2-Ш

220

0,010

0,20

25

58 9121 2485

58 9121 2486

1ЛН15.3

1ЛН15.3-Ш

1500

325

0,017

0,27

43

58 9121 2487

58 9121 2488

1ЛН15.2

1ЛН15.2-Ш

220

0,012

0,22

30

58 9121 2489

58 9121 2490

1ЛН17.3

1ЛН17.3-Ш

1650

325

0,019

0,30

48

58 9121 2491

58 9121 2492

1ЛН17.2

1ЛН17.2-Ш

220

0,013

0,25

33

1.251.1(4

58 9121 2493

58 9121 2494

2ЛН13.2

2ЛН13.2-Ш

1310

0,011

0,21

| 28 | Выпуск 1 |
| --- | --- |

58 9121 2495

58 9121 2496

2ЛН12.2в

2ЛН12.2в-Ш

1200

0,010

0,19

25

58 9121 2497

58 9121 2498

2ЛН15.2

2ЛН15.2-Ш

1470

0,013

0,24

33

58 9121 2499

58 9121 2500

2ЛН14.2в

2ЛН14.2в-Ш

1350

245

0,012

0,22

30

58 9121 2562

58 9121 2563

2ЛН16.2

2ЛН16.2-Ш

1620

0,014

0,26

35

58 9121 2564

58 9121 3052

2ЛН15.2в

2ЛН15.2в-Ш

1500

0,013

0,25

33

58 9121 3053

58 9121 3054

2ЛН19.2

2ЛН19.2-Ш

1870

0,016

0,31

40

58 9121 3055

58 9121 3056

2ЛН16.2в

2ЛН16.2в-Ш

1650

0,014

0,27

35

58 9121 3057

58 9121 3058

1ЛН12.3

1ЛН12.3-Ш

1210

320

0,017

0,3

44

58 9121 3059

58 9121 3060

1ЛН13.3

1ЛН13.3-Ш

1350

0,019

0,4

49

58 9121 3061

58 9121 3062

2ЛН14.3

2ЛН14.3-Ш

1385

330

0,018

0,4

45

58 9121 3063

58 9121 3064

2ЛН14.5

2ЛН14.5-Ш

470

0,026

65

58 9121 0753

58 9121 0754

2ЛН13.3

2ЛН13.3-Ш

1335

330

0,018

0,4

45

58 9121 0755

58 9121 0756

2ЛН13.5

2ЛН13.5-Ш

470

0,025

63

58 9121 3065

58 9121 3066

2ЛН12.3

2ЛН12.3-Ш

1285

330

0,017

0,4

43

58 9121 3067

58 9121 3068

2ЛН12.5

2ЛН12.5-Ш

470

0,024

60

58 9121 3069

58 9121 3070

2ЛН9.5

2ЛН9.5-Ш

930

460

0,017

0,3

43

1.050.1(2

58 9121 3071

58 9121 3072

2ЛН9.6

2ЛН9.6-Ш

535

0,020

0,3

| 50 | Выпуск 1 |
| --- | --- |

58 9121 3073

58 9121 3074

2ЛН14.3в

2ЛН14.3в-Ш

1385

330

0,018

0,4

45

58 9121 3075

58 9121 3076

2ЛН14.5в

2ЛН14.5в-Ш

470

0,026

0,4

65

58 9121 0765

58 9121 0766

2ЛН13.3в

2ЛН13.3в-Ш

1335

330

0,018

0,4

45

58 9121 0767

58 9121 0768

2ЛН13.5в

2ЛН13.5в-Ш

470

0,025

63

58 9121 3077

58 9121 3078

2ЛН12.3в

2ЛН12.3в-Ш

1285

330

0,017

0,3

43

58 9121 3079

58 9121 3080

2ЛН12.5в

2ЛН12.5в-Ш

470

0,024

0,4

60

58 9121 3089

58 9121 3090

2ЛН9.5в

2ЛН9.5в-Ш

930

460

0,017

0,3

43

Примечания к табл. 1 ( 8:

1. Марки элементов лестниц в таблицах даны без указания варианта исполнения (п. 1.8).

2. Масса элементов лестниц приведена для элементов из тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м3, из легкого бетона ( 1800 кг/м3.

Табл. 1 ( 8 (Измененная редакция, Изм. № 1).

Во второй группе указывают:

для маршей и площадок — расчетную временную нагрузку, обозначаемую цифрами 4 при нагрузке 3,5 кПа (360 кгс/м2) и 5 при нагрузке 4,7 кПа (480 кгс/м2), а для маршей и площадок, изготовляемых из легкого бетона, — вид бетона, обозначаемый прописной буквой «Л»;

для накладных проступей — левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности.

В третьей группе указывают:

для маршей и площадок — левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности;

для площадок — наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами «к», «м» и «у»;

для маршей типа ЛМП — цифрами обозначают: 1 — марш с верхней удлиненной полуплощадкой, 2 — марш с нижней удлиненной полуплощадкой, 3 — марш без нижней полуплощадки.

Виды отделки верхней лицевой поверхности элементов лестниц в марке обозначают следующими прописными буквами (за исключением гладкой бетонной поверхности, которую в марке не указывают):

Ш — шлифованная мозаичная поверхность;

К — облицованная керамической плиткой.

Левое исполнение элементов лестниц обозначают строчной буквой «л».

Для элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, в марке дополнительно указывают показатель проницаемости бетона (например, П — пониженной проницаемости), а для элементов лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7 — 9 баллов, — строчную букву «с»;

Пример  условного  обозначения (марки) марша типа ЛМ длиной 2720 мм, шириной 1050, высотой вертикальной проекции 1400 мм, под расчетную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м2), из легкого бетона, с гладкой бетонной поверхностью:

ЛМ27.11.14-4Л

То же, марша типа ЛМФ длиной 4946 мм, шириной 1500 мм, высотой вертикальной проекции 2100 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м2), из тяжелого бетона:

ЛМФ49.15.21-5

То же, марша типа ЛМП, длиной 5650 мм, шириной 1150 мм, высотой вертикальной проекции 1650 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м2), из тяжелого бетона, с верхней удлиненной полуплощадкой:

ЛМП57.11.17-5-1

То же, площадки типа 1ЛП длиной 2980 мм, шириной 1300 мм, под расчётную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м2), верхней, со шлифованной мозаичной поверхностью:

1ЛПЗО.13в-4-Ш

То же, площадки типа ЛПФ длиной 2500 мм, шириной 990 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м2), с консолями, облицованные керамической плиткой:

ЛПФ25.10-5-кК

То же, накладной проступи типа 1ЛН длиной 1350 мм и шириной 320 мм со шлифованной мозаичной поверхностью:

1ЛН14.32-Ш

Примечание. Допускается принимать обозначения марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их пересмотра.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Элементы лестниц следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по типовой проектной документации, указанной в табл. 1—8.

Допускается изготовлять элементы лестниц по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в табл. 1—8.

2.2. Элементы лестниц должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);

по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

по плотности легкого бетона;

по истираемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;

по защите от коррозии.

Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагружением не проводят.

2.3. Марши и площадки должны выпускаться с законченной отделкой верхних лицевых поверхностей, указанной в п. 1.9.

Допускается по согласованию с потребителем производить поставку маршей и площадок без уложенных накладных проступей, которые должны поставляться в комплекте с маршами или отдельно с предприятия — изготовителя накладных простулей и устанавливаться на марши на строительной площадке.

Примечание. Для лестниц общественных зданий в установленном порядке допускается применять накладные проступи из плит природного камня.

2.4. Элементы лестниц следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 или из легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820.

2.1—2.4 (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5 (Исключен, Изм. № 1).

2.6. Нормируемая отпускная прочность бетона элементов лестниц должна составлять (в процентах от класса или марки бетона по прочности на сжатие):

70 — при поставке элементов лестниц в теплый период года;

80 — при поставке накладных проступей в холодный период года;

85 — при поставке маршей и площадок в холодный период года.

2.7 (Исключен, Изм. № 1).

2.8. Истираемость мозаичного декоративного конструкционного слоя бетона элементов лестниц на щебне из мрамора не должна превышать 1,8 г/см2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. Для армирования элементов лестниц следует применять:

стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781 и А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения;

стержневую термомеханически упрочненную арматурную сталь классов Ат-IIIС и Ат-IVС по ГОСТ 10884;

проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727 и класса Врп-I по ТУ 14-4-1322—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров элементов лестниц не должны превышать предельных, указанных в табл. 9.

2.11. В площадках с каналами для скрытой электропроводки диаметр канала должен быть не более 25 мм, а расстояние от поверхности канала до арматуры площадок — не менее 10 мм.

Таблица 9

мм

Наименование отклонения геометрического параметра

Наименование

геометрического параметра

Предельное отклонение

Отклонение от линейного размера

Отклонение от прямолинейности

Марши и площадки

Длина до  4000

св. 4000

Ширина

Толщина

Размеры ребер, полок, выступов, отверстий и каналов

Положение выступов, выемок и отверстий

Положение закладных изделий:

в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100

то же, для закладных изделий размерами св. 100

из плоскости поверхности

Накладные проступи

Длина

Ширина

Толщина

Прямолинейность профиля лицевой поверхности:

ступени марша, площадки или накладной проступи длиной до 2500 на участке 1000

марша или площадки длиной св. 2500 до 4000 на всей длине

то же, длиной св. 4000 на всей длине

(5

(6

(5

(3

(5

5

5

10

3

(5

(3

(2

2

3

4

2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц — по ГОСТ 13015.0. При этом качество поверхностей конструкций (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

А2 — лицевой, верхней;

А3 — лицевой, нижней и боковых;

А7 — нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:

А1 — лицевой верхней, полной заводской готовности;

А5 — лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;

А6 — лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по качеству отделки.

2.12.1. В бетоне элементов лестниц, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцовых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

2.12.2. Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя площадок и накладных проступей должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.

2.12, 2.12.1, 2.12.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12.3. На поверхностях площадок, облицованных керамической плиткой, перепад между керамическими плитками по высоте и отклонению по толщине растворных швов не должен превышать 1 мм.

2.12.4 (Исключен, Изм. № 1).

2.13. Изделия и материалы, применяемые для отделки элементов лестниц, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на эти изделия и материалы.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку элементов лестниц следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.

3.2. Приемку элементов лестниц по показателям морозостойкости и истираемости бетона, а также по водонепроницаемости бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует производить по результатам периодических испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2.1 (Исключен, Изм. № 1).

3.3. Приемку элементов лестниц по показателям прочности (классу или марке по прочности на сжатие, отпускной прочности) бетона, средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий типовой проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров и толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категорий бетонной поверхности элементов лестниц следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.

3.3.1, 3.3.2 (Исключены, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1 (Исключен, Изм. № 1).

4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

При испытании элементов лестниц неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.

4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.2, 4.3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Водонепроницаемость бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

4.5 (Исключен, Изм. № 1).

4.6. Среднюю плотность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.1 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7 (Исключен, Изм. № 1).

4.8. Истираемость бетона элементов лестниц следует определять по ГОСТ 13087.

4.9. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

4.10. Размеры и отклонения от прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологически трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона элементов лестниц следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры конструкции с последующей заделкой борозд.

5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Маркировка элементов лестниц — по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковых гранях маршей и площадок, обращенных к стене лестничной клетки, и на нелицевых поверхностях накладных проступей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2 (Исключен, Изм. № 1).

5.3. Т1ранспортировать и хранить элементы лестниц следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.

5.3.1. Марши и площадки (кроме маршей типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в штабелях в горизонтальном положении, при этом марши следует располагать ступенями вверх. Высота штабеля при хранении маршей и площадок не должна превышать 2,5 м.

Марши с полуплощадками (типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в положении «на ребро». Допускается хранить марши других типов в положении «на ребро» при надежном их закреплении в этом положении.

Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель.

5.3.2. Накладные проступи следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.

Допускается хранить накладные проступи без применения контейнеров. В этом случае они должны быть уложены в штабель попарно лицевыми поверхностями вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд накладных проступей и прокладки между рядами должны быть толщиной не менее 25 мм и расположены на расстоянии 200 мм от торцов накладных проступей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. Б. Росинский, канд. техн. наук (руководитель темы); А. А. Тучнин, канд. техн. наук; В. Г. Панасьян; М. Ф. Евсеева; Э. Л. Шахова; В. Л. Моро-зенский, канд. техн. наук; Б. В. Карабанов, канд. техн. наук; В. М. Трахтенгерц; В. И. Деньщиков

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1985 г. № 28

3. ВЗАМЕН ГОСТ 9818.0—81

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |

Обозначение НТД,

| на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
| --- | --- |

ГОСТ 5781—82

ГОСТ 6727—80

ГОСТ 10060(87

ГОСТ 10180—78

ГОСТ 10884—81

ГОСТ 10922—75

ГОСТ 12730.0—78

ГОСТ 12730.1—78

ГОСТ 12730.5—84

ГОСТ 13015.0—83

ГОСТ 13015.1—81

ГОСТ 13015.2—81

ГОСТ 13015.4—84

2.9

2.9

4.3

4.2

2.9

4.9

4.4, 4.6

4.6

4.4

2.2, 2.12

3.1

5.1

5.3

ГОСТ 13087—81

ГОСТ 17624—87

ГОСТ 17625(83

ГОСТ 18105—86

ГОСТ 22690—88

ГОСТ 22904—78

ГОСТ 23009—78

ГОСТ 23858—79

ГОСТ 25820—83

ГОСТ 26433.0—85

ГОСТ 26433.1—89

ГОСТ 26633—85

ТУ 14-4-1322—85

4.8

4.2

4.11

4.2

4.2

4.11

1.10

4.9

2.4

4.10

4.10

2.4

2.9

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1989 г.) с Изменениями № 1, утвержденными в декабре 1987 г. (ИУС № 4—88).