| Форма и размер | Вид бетона | Максимальное увеличение разности объемной деформации бетонного и стандартного образцов q⋅10−3для марки бетона по морозостойкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| образца, мм |  | F25 | F35 | F50 | F75 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 | F500 | F600 | F800 | F1000 |
| Куб с | Тяжелый | >3,80 | 3,80-3,60 | 3,60-3,50 | 3,50-2,40 | 2,40-1,70 | 1,70-1,00 | 1,0-0,65 | 0,65-0,33 | 0,33-0,20 | 0,20-0,18 | 0,18-0,08 | 0,08-0,05 | <0,05 |
| ребром 100 | Легкий |  | 3,60 | 3,50 | 2,40 | 1,70 | 1,00 | 0,65 | 0,33 | 0,20 | 0,18 | 0,08 | 0,05 | - |
| Цилиндр с диаметром и | Тяжелый | >6,00 | 6,00-5,00 | 5,00-3,80 | 3,80-3,25 | 3,25-1,90 | 1,90-1,30 | 1,30-0,75 | 0,75-0,40 | 0,40-0,25 | 0,25-0,18 | 0,18-0,09 | <0,09 | - |
| высотой 70 | Легкий | >7,00 | 7,00-6,00 | 6,00-5,00 | 5,00-3,80 | 3,80-3,40 | 3,40-2,80 | <2,80 |  |  |  |  |  | - |

7.2 Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой, если среднеарифметическое значение q−серии бетонных образцов меньше максимального относительного увеличения разности объемной деформации qбетонных и стандартного образцов, указанного в таблице 1.

При совпадении среднеарифметического значения q−серии бетонных образцов с граничными значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по морозостойкости.

7.3 Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме, приведенной в приложении А.

7.4 Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

| Номер образца | Дата изготовления образца | Размер образца, мм | Объем образцаVo, см3 | Дата испытания | Показатели морозостойкости бетона |  |  | Марка бетона по морозостойкости F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ni, см | qi, отн. | М, цикл |  |

Начальник подразделения

(лаборатории)	           _____________        ______________________

(подпись)  		      (ф.и.о.)

Ответственное лицо,

проводившее испытание _____________	     ______________________			(подпись)  		      (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА

1 Исходные данные

Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/м3: цемент - 332, щебень - 1310, песок - 590, вода - 177.

Материалы для изготовления бетона: цемент завода «Гигант» ПЦ-400, гранитный щебень Академического карьера фракции 5-20 мм, песок тучковский Мкр = 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100х100х100 мм и помещают в камеру нормального твердения.

Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.

2 Определение показателя морозостойкости

2.1 Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.

2.2 Насыщенный образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, затем обе камеры заполняют керосином и герметизируют.

2.3 Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30 мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3 °С/мин до достижения температуры минус (18±2) °С.

2.4 На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение ni для каждого образца из серии

n1 = 2,4 см; n2 = 2,5 см; n3 = 2,6 см.

2.5 Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов qiпо формуле (1)

qi=nicVo

где с = 0,258 см3/см (с - постоянная дилатометра)

q1=2,4⋅0,2581000=0,62⋅10−3;  q2=2,5⋅0,2581000=0,65⋅10−3

q3=2,6⋅0,2581000=0,67⋅10−3

2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при замораживании для серии из трех образцов

q−i=0,62⋅10−3+0,65⋅10−3+0,67⋅10−33=0,65⋅10−3

2.7 По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости, которая составляет согласно 7.2 F200.

Ключевые слова: дилатометр, стандартный образец, разность объемных деформаций