МИНИСТЕРСТИВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕТРОФИКАЦИИ СССР

главниипроект

всесоюзный ордена трудового красного знамени

научно-исследовательский институт гидротехники

имени Б.Е. ВЕДЕНЕЕВА

И Н С Т Р У К Ц И Я

по ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЧНОСТИ

БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВСН 02-74

Минэнерго СССР

“ЭНЕРГИЯ”

Ленинградское отделение

1974

В работе изложена новая методика расчета бетонных сооружений, основанная на учете длительной прочности и вида сложного напряженного состояния бетона. Инструкция рассчитана на проектировщиков и строителей гидротехнических сооружений.

Предлагаемым методам расчета можно пользоваться не только при проектировании бетонных гидротехнических сооружений, но и сооружений другого назначения.

Работа выполнена Комплексной лабораторией бетонных и железобетонных сооружений ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Ответственный исполнитель работы - ст.науч.сотр.канд.техн.наук А.П.Пак.

| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР | Ведомственные строительные нормы |
| --- | --- |

ВСН 02-74

Минэнерго СССР

Инструкция по определению прочности бетонных

| сооружений | Печатается впервые |
| --- | --- |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция развивает и дополняет положения п.п. 1.3, 4.2, 4.3, 4,15 главы СНиП П-И 14-69 “Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Нормы проектирования” и распространяется на проектирование бетонных гидротехнических сооружений, материал которых испытывает в основном сложное напряженное состояние.

1.2. Указания настоящей Инструкции в соответствии с главой СНиП II-A 10-71 “Строительные конструкции и основания. Основные положения проектирования” относятся к предельным состояниям первой группы.

2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Напряжения, возникающие в элементах бетонных сооружений, разрешается определять так же, как для однородного упругого тела. Напряженное состояние основных сооружений следует показывать в главных напряжениях  -(1>(2>(3  (где (1 - наибольшее главное напряжение, (2 - среднее главное напряжение и (3 наименьшее главное напряжение). Растягивающие напряжения считаются положительными.

2.2. Бетонные сечения могут рассчитываться с учетом или без учета работы растянутой зоны сечения. В первом случае следует производить проверку трещиностойкости растянутой зоны сечения согласно требованиям главы СНиП II-И 14-69. При этом должны учитываться как влияние температурно-влажностных воздействий, так и влияние сложного напряженного состояния на момент образования трещин.

2.3. Расчеты прочности и трещиностойкости бетонных сооружений наряду с методами, регламентированными главой СНиП II-И 14-69, в случаях, предусмотренных индивидуальными техническими условиями на проектирование отдельных сооружений, должны производиться по величине длительной прочности бетона, определяющей предельно допустимые напряжения на стадии нормальной эксплуатации сооружения.

Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидротехники

| им. Б.Е.Веденеева | Утверждены Минэнерго СССР 28 июня 1971 г. по согласованию с Госстроем СССР |
| --- | --- |

Срок введения IV квартал

1974 г.

Примечание. Длительная прочность бетона характеризуется уровнем напряжений, при превышении которых в бетоне начинаются необратимые структурные изменения и соответственно начинают изменяться (ухудшаться) его характеристики - водонепроницаемость, морозостойкость, сопротивление различным видам коррозии и т.д. Длительная прочность бетона определяется экспериментальными исследованиями при помощи современных измерительных приборов и приспособлений - ультразвуковых, звукометрической аппаратуры, фильтрационных установок, метода дилатометрии и т.п. Величина длительной прочности должна устанавливаться с использованием минимум трех различных методов, при этом в расчетах принимается ее среднее значение.

2.4. Значения длительной прочности бетона при расчете бетонных сооружений устанавливаются опытным путем с учетом статистической изменчивости сопротивлений. При назначении обеспеченности величины длительной прочности бетона следует руководствоваться  указаниями примечания 1 п.13 главы СНиП II-Ф 10-71.

2.5. На стадии технического проекта допускается принимать величину длительной прочности бетона табл.1,2.

Таблица 1

Длительная прочность бетона при сжатии Rc.т, кгс/см2

Проектная марка бетона по прочности при сжатии.....

100

150

200

250

300

350

400

| 500 |
| --- |
| Rс.т.............. | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 175 |

Примечания. 1. Для сооружений 1 и II классов капитальности при расчетах на прочность допускается учитывать реальный возраст бетона к моменту его загружения. 2. Классы капитальности гидротехнических сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями главы СНиП II-И. 1-62*. Гидротехнические сооружения речные. Основные положения проектирования.

Таблица 2

Длительная прочность бетона при растяжения Rp.t, кгс/см2

Класс

Сочета-

| ние нагру-зок и воздей-ствий | Проектная марка бетона по прочности при сжатии |
| --- | --- |
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 1 | Основ-ное |

6,2

11,2

13,5

15,0

17,2

18,7

20,2

| 23,2 |
| --- |
|  | Особое | 10,5 | 14,2 | 17,1 | 19,0 | 21,8 | 23,8 | 25,6 | 29,4 |
| II |

Основ-

ное

8,8

12,0

14,4

16,0

18,4

20,0

21,6

| 24,8 |
| --- |
|  | Особое | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 31,0 |
| Ш | Основ-ное |

9,9

13,5

16,2

18,0

20,7

22,3

21,3

| 27,9 |
| --- |
|  | Особое | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 31,0 |

IV

Основ-

ное

10,5

14,2

17,1

19,0

21,8

23,8

25,6

| 29,4 |
| --- |
|  | Особое | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 31,0 |

2.6. Для определения предельно допустимых напряжений на стадии нормальной эксплуатации при расчете бетонных сооружений в формулы, приведенные в разделах 3 и 4 следует вводить Kp.д коэффициент безопасности по длительной прочности бетона, учитывающий ответственность сооружения. Значения коэффициента Kp.д  приведены в табл.3.

Таблица 3

Коэффициент безопасности по длительной прочности бетона

| Класс капитальности сооружений | I | II, III, IV |
| --- | --- | --- |
| Сочетание нагрузок и воздействий | Основное | Особое | Основное | Особое |
| Коэффициент К(.д | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |

Примечание. Коэффициенты К(.д при учете сил, действующих во время строительства, испытаний и ремонта сооружений применяются равными среднеарифметическому между значениями коэффициентов для основных и особых сочетаний нагрузок и воздействий. При учете особых сочетаний в строительный и ремонтный период коэффициенты Кб.д принимаются по графе особых сочетаний нагрузок и воздействий.

2.7. Расчеты бетонных сооружений на прочность и по образованию трещин должны производиться с учетом вида сложного напряженного состояния бетона и с использованием различных критериев прочности по зонам сооружения.

3. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПО ПРОЧНОСТИ

3.1. Прочность бетонных элементов, определяемая сопротивлением основному сжатию, должна удовлетворять следующему условию:

(1)

где (3 - предельно допустимые напряжения из стадии нормальной эксплуатации сооружения.

При расчете центрально сжатых бетонных элементов необхлдимо учитывать продольный изгиб, когда гибкость их ( (т. е. отношение расчетной длины элемента lo к минимальному радиусу инерции r сечения), больше или равна 14 . В этом случае расчет ведется по формуле:

(2)

где ( - коэффициент продольного изгиба, принимаемый по таблице 17 п. 6.1 главы СНиП II-И 14-69.

Примечание : Расчетная длина lo  принимается в соответствии с требованиями п.6.2 главы СНиП II-И 14-69.

Определение прочности внецентренно сжатых бетонных сечений, в которых согласно п. 2.2 не учитывается сопротивление растянутой зоны, производится по результатам сравнения величин наибольших главных сжимающих напряжений с величиной длительной прочности бетона при сжатии; при этом должно быть соблюдено условие (1).

Во всех случаях проектирования напорных бетонных сооружений, рассчитываемых как с учетом, так и без учета работы растянутой зоны бетона, необходимо учитывать в расчетном сечении элемента силы противодавления воды, определяемые в соответствии с требованиями пп. 4.12, 4.13, 4.14 главы СНиП II-И 14-69.

Плоское напряженное состояние

Бетонные элементы, материал которых испытывает двухосное сжатие, рассчитываются по формуле:

(3)

где ((2( - абсолютное значение среднего главного напряжения; а - эмпирический коэффициент, определяемый по указаниям п. 3.7.

Объемное напряженное состояние

Бетонные элементы, материал которых испытывает трехосное сжатие, рассчитываются по формуле:

(4)

где ((1(- абсолютное значение наибольшего главного напряжения, устанавливаемое с учетом указаний п. 4.1; b - эмпирический коэффициент, определяемый по указаниям п. 3.7.

Величины коэффициентов а и b в формулах (3) и (4) должны быть определены специальными исследованиями на бетоне конкретного для проектируемого сооружения состава. Для прикидочных расчетов их значение может быть принято равным:

а=0,1		b=2,5

4.РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН

Трещиностойкость бетонных элементов, материал которых испытывает осевое или двухосное растяжение, определяется длительной прочностью бетона на растяжение и должна удовлетворять следующему условию:

(5)

Трещиностойкость бетонных элементов, материал которых испытывает плоское напряженное состояние вида растяжение-сжатие, должна определяться следующим условием:

(6)

Трещиностойкость бетонных элементов, материал которых испытывает объемное напряженное состояние вида растяжение плюс два сжатия, рассчитывается с соблюдением условия:

(7)

Трещиностойкость бетонных элементов, материал которых испытывает объемное напряженное состояние вида два растяжения плюс сжатие, рассчитывается с соблюдением условия (6).

В случаях, когда по одной из главных площадок действует растягивающее напряжение и условия трещиностойкости (см. Формулы 5, 6, 7) не выполняются, и сооружении должны быть предусмотрены специальные конструктивные мероприятия (швы-надрезы, периметральный шов, армирование и т.п.).

Примечание. Величины Rp.т.в сечениях, совпадающих со швами бетонирования, следует принимать равными или определять специальными экспериментами на образцах сечением не менее 0,5 х 0,5 м.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие положения

2.Основные расчетные положения

3.Расчет элементов бетонных сооружений по прочности

Линейное напряженное состояние

Плоское напряженное состояние

Объемное напряженное состояние

4.Расчет элементов бетонных сооружений по образованию трещин